|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 145 216** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для нужд: АО "Газпром газораспределение Обнинск"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | | **Предмет закупки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКДП** | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед.  изм. | | | | Колич  ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Костюм летний мужской из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителя (Размеры:  "56-58/182-188" - 2 Комплект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комплект | | | | 2,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | | | | | | | | | | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Костюм летний (куртка, брюки), с логотипом согласно СТО Газпром газораспределение 8.3-2015. Образец логотипа – Приложение №1 к Техническому заданию. Нанесение логотипа – термопечать.  Ткань: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, 220 – 270 г/м. Состав ткани Хлопок – 80, ПЭ – 20, вкл. антистатическую нить%. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:– по основе– 650 – 800мс по утку 500 – 600. Раздирающая нагрузка ткани, 30 Н. Воздухопроницаемость, дм3/м2·с10 – 40. Стойкость к истиранию по плоскости, циклы3000 – 4000 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 ºС, %, не более: после 5 стирок – по основе -3.5, по утку-+2.0. Маслоо тталкивание, баллы, не менее: до стирки 90,после 5 стирок 80. Устойчивость окраски к воздействию, баллы:– света5,– стирки4– «пота»4– трения сухого/мокрого 4\4,– органического растворителя 4. Отделка ткани -Антимоскитная  Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл.  Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии ТУ 8572-001-73339504  Наличие обязательного соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность.  На момент поставки копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода изготовителя с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Год выпуска - 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Костюм мужской летний из АЭС тканей с МВО свойствами (костюм ИТР) (Размеры:  "48-50/170-176" - 1 Комплект  "48-50/182-188" - 1 Комплект  "52-54/170-176" - 2 Комплект  "52-54/182-188" - 3 Комплект  "56-58/182-188" - 2 Комплект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комплект | | | | 9,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | | | | | | | | | | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Костюм летний (куртка, брюки), с логотипом согласно СТО Газпром газораспределение 8.3-2015. Образец логотипа – Приложение №1 к Техническому заданию. Нанесение логотипа – термопечать.   Ткань: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, 220 – 270 г/м. Состав ткани Хлопок – 80, ПЭ – 20, вкл. антистатическую нить%. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:– по основе– 650 – 800мс по утку 500 – 600. Раздирающая нагрузка ткани, 30 Н. Воздухопроницаемость, дм3/м2·с10 – 40. Стойкость к истиранию по плоскости, циклы3000 – 4000 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 ºС, %, не более: после 5 стирок – по основе -3.5, по утку-+2.0. Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки 90,после 5 стирок 80.  Устойчивость окраски к воздействию, баллы:– света5,– стирки4– «пота»4– трения сухого/мокрого 4\4,– органического растворителя 4. Отделка ткани –Антимоскитная. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл.  Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии ТУ 8572-003-73339504   Наличие обязательного соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность.  На момент поставки копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода изготовителя с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Год выпуска - 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Костюм мужской летний из АЭС тканей с МВО свойствами (костюм для рабочих профессий) (Размеры:  "48-50/170-176" - 15 Комплект  "48-50/182-188" - 6 Комплект  "52-54/170-176" - 6 Комплект  "52-54/182-188" - 15 Комплект  "56-58/170-176" - 4 Комплект  "56-58/182-188" - 3 Комплект  "60-62/170-176" - 2 Комплект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комплект | | | | 51,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | | | | | | | | | | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Костюм летний (куртка, полукомбинезон), с логотипом согласно СТО Газпром газораспределение 8.3-2015. Образец логотипа – Приложение №1 к Техническому заданию. Нанесение логотипа – термопечать.  Ткань: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, 220 – 270 г/м. Состав ткани Хлопок – 80, ПЭ – 20, вкл. антистатическую нить%. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:– по основе– 650 – 800мс по утку 500 – 600. Раздирающая нагрузка ткани, 30 Н. Воздухопроницаемость, дм3/м2·с10 – 40. Стойкость к истиранию по плоскости, циклы3000 – 4000 Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 ºС, %, не более: после 5 стирок – по основе -3.5, по утку-+2.0. Масло отталкивание, баллы, не менее: до стирки 90,после 5 стирок 80. Устойчивость окраски к воздействию, баллы:– света5,– стирки4– «пота»4– трения сухого/мокрого 4\4,– органического растворителя 4. Отделка ткани –Антимоскитная. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Для черного, бордо, темно-синего, красного цветов допускается снижение нормы устойчивости окраски на 1 балл.  Дизайн, цветовая гамма, расположение символики и конструкция костюма должны быть выполнены в соответствии с ТУ 8572-003-73339504 Наличие обязательного соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Ткани и материалы должны быть сертифицированы, иметь документ, подтверждающий их санитарно-гигиеническую безопасность.   На момент поставки копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены оригинальной печатью завода изготовителя с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Год выпуска - 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | | **Условия поставки товаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Газпром газораспределение Обнинск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 249033 Калужская область г. Обнинск Пионерский проезд д. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | От 30 до 45 календарных дней с даты заключения договора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 292 640,00 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 44 640,00 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 248 000,00 | | | | | | | | |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В течение 45 дней с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |